测  试  用

湖北广信质量检测有限公司

技术交底汇总表

科学 公正 精准 重誉

公司地址：黄石市黄金山开发区金山还建点一期8号楼

公司电话：0714-6407555        0714-6402111

客户QQ群：348214475     公司邮箱：hsgxjc@126.com

公司网址：http://www.hsgxjc.com

检测委托说明
1、所有检测项目请严格按照附表中的规定进行委托，由于我公司实行年度流水编号制度，对于延迟委托可能导致报告时间与实际施工时间不符,我公司将不承担任何责任（如有特殊情况，请提前与我公司前台沟通）。
 2、所有外检项目务必提前24小时告知我公司前台或通知我公司与贵公司接洽的试验人员，对于贵公司临时通知的检测任务，我公司只能尽量安排，如果有已经安排的外检任务，以提前预约的优先。
 3、所有检测项目如因贵单位原因导致试验人员多次对同一部位进行检测的，我公司会根据具体情况对每次检测进行单独收费。

- 所有检测报告的出具必须有检测委托单，检测委托单上必须有见证人员的签字以及公章，电子版委托单在我公司QQ客户群（348214475）内自行下载,检测报告出具需要时间，由于委托单未及时交于我公司前台进行编号的，可能会导致检测报告不能及时出具。

5、需要委托单位编制检测方案的检测项目，委托单位在方案报送监理及相关方签字确认，报监督站审批后，我公司再安排人员进场进行检测。

6、鉴于桩基检测过程繁琐，所用机械设备较多，准备时间及现场条件的具备需要较长时间，第一次进场前委托单位应提前三天通知我公司进行现场实地勘察，提前编制方案。

一、见证取样检验

| 类别 | 项目 | 检测时间 | 代表批量 | 送样数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋 焊接 型材 |  |  |  | 每组5根500mm，2根1000mm | 有抗震要求的 必须使用抗震钢筋 复检时需双倍送样 |
|  |  |  |  | 每组3根500mm， 闪光对焊还需取3根300mm |  |
|  |  |  |  | 每组3根500mm，施工前还需检母材 |  |
|  |  |  |  | 每组长500mm、宽30mm的试件3根和长300mm、宽30mm的试件两根 |  |
| 混凝土 砂浆 |  |  |  | 20kg | / |
|  |  |  |  | 30kg | / |
|  |  |  |  | 20kg | / |
|  |  |  |  | 8kg | 需提供出厂报告 |
|  | 配合比 | 开工前35天 | 每种强度做1次 |  |  |
|  | 混凝土试块 | 标养28天 同养600度（不少于14天） | 标养：砼试块100m3或者一台班 同养：同一强度不少于3组，连续两层楼取样不少于1组，每2000m3取样不少于1组 |  |  |
|  | 混凝土抗渗试块 | 标养28天 | 连续500m31组，每项工程不少于2组 | 每批量送检试块一组（6块） |  |
|  | 砂浆试块 | 标养28天 | 1000m3抹灰或250m3砌筑体或一台班 | 每批量送检试块一组（3块）尺寸：70.7*70.7*70.7mm |  |
|  | 路面取芯 | 根据需要，或成型28天后 | 1000平方1个点 | 现场检测 | 需提供人员协助 |
|  | 路面弯沉 | 根据需要，或成型28天后 | 每车道20米1个点 | 现场检测 | 需提供人员协助 |

一、见证取样检验

| 类别 | 项目 | 检测时间 | 代表批量 | 送样数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 防水卷材 | 进场后,施工前15天 | 10000m2 | 每卷2块1m2 （距卷头3米外，纵向裁剪） | 需提供出厂报告 |
|  | 防水涂料 | 进场后,施工前15天 | 同厂同型，聚氨酯类15吨/聚合物水泥类10吨 | 2组分样品每种5kg |  |
|  | 插座开关 | 进场后,施工前3天 | 1次进货同1厂家，型号，规格批号的为1批 | 随机取9个 | 需提供出厂报告 |
|  | 电线 | 进场后,施工前3天 | 1次进货同1厂家，型号，规格批号的为1批 | 一卷（最少60米） |  |
|  | 土工布土工格栅 | 进场后，施工前7天 | 5000m2或10000m2根据工程情况而定 | 1.5平方1块，分别从三卷里面取3块 | 需提供出厂报告 |
|  | 站石取芯强度 | 根据需要，或成型28天后 | / | 3块 | 需提供强度等级 |
|  | 普通砖、灰砂砖、页岩砖 | 施工前7天 | 10万块 | 20块 |  |
|  | 路面砖 | 施工前7天 | 2万 | 10块 |  |
|  | 块石、片石 | 施工前3天 | / | 3块、外观规则 |  |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | 施工前3天 | 1万块 | 制作3组（9块） 试件（100×100×100mm） |  |
|  | 小型空心砌块 | 施工前3天 | 1万块 | 8块 |  |
|  | 管道试验 | 管道连通完成，覆土前 | / | 现场检测 | 具体参照验收规范 |
|  | 路面试验 | 路面完成后 | / | 现场检测 |  |

一、见证取样检验

| 类别 | 项目 | 检测时间 | 代表批量 | 送样数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土基层 沟槽 管道 | 击实 | 压实前5个工作日 | 每1土源1做1次 | 30千克 | / |
|  | 土密度（300mm/层） | 当层压实后，下层碾压前 | 路基：每层每1000平方3个点 管道下层和上层：两井位间每层3个点 管道渠道盖板涵：两井位间2侧每层各3个点 | 现场检测 | / |
|  | CBR | 需要检测前10个工作日 | / | 120千克 | / |
|  | 天然含水率 | 需要检测前3个工作日 | / | 1千克 | / |
|  | 液塑限 | 需要检测前5个工作日 | / | 5千克 | / |
|  | 地基承载力（轻型触探） | 需要检测前3个工作日 | 20米1个点/两井位间1个点,路基1000m21个点 | 现场检测 | / |
|  | 弯沉 | 顶层碾压后 | 每车道20米1个点 | 现场检测 | 需提供人员和车辆协助 |
| 开山混合料 土夹石 | 击实 | 压实前5个工作日 | 每1土源做1次 | 50千克 | / |
|  | 密度（300mm/层） | 当层压实后，下层碾压前 | 每层每1000平方1个点 | 现场检测 | / |
|  | 弯沉 | 顶层碾压后 | 每车道20米1个点 | 现场检测 | 需提供人员和车辆协助 |
| 水泥稳定层 石灰稳定层 | 水泥 | 开工前15天 | 袋装200吨，散装500吨 | 12kg | 根据现场施工用量，和检验批自行安排送检时间 |
|  | 石灰 | 开工前15天 | 200吨 | 12kg |  |
|  | 碎石 | 开工前15天 | 1000吨 | 每粒径石20kg |  |
|  | 配合比、击实、标准曲线 | 开工前15天 | 每种含量的结构层做1次 | 每种含量的配比水泥或石灰20kg，每粒径石30kg | 水稳检测必须提供 施工图纸前面的 文字说明部分 |
|  | 无侧限抗压、水泥剂量 | 施工时 | 每台班做一次 | 100kg |  |
|  | 土密度（300mm/层） | 碾压完成后，水泥初凝前 | 每层每1000平方1个点 | 现场检测 |  |
|  | 取芯 | 碾压完成7天后 | 1000平方1个点 | 现场检测 |  |
|  | 弯沉 | 顶层碾压完成7天后 | 每车道20米1个点 | 现场检测 |  |

一、见证取样检验

| 类别 | 项目 | 检测时间 | 代表批量 | 送样数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青 沥青砼 | 沥青 | 开工前30天 | 重交沥青100吨，改性沥青50吨 | 5kg | 根据现场施工用量，和检验批自行安排送检时间 |
|  | 乳化沥青 | 洒布前5天 | 50吨 | 2kg |  |
|  | 碎石 | 开工前30天 | 1000吨 | 每粒径石20kg |  |
|  | 矿粉 | 开工前30天 | 50吨 | 2kg |  |
|  | 配合比 | 开工前30天 | 每种含量的结构层做1次 | 每种含量的配比沥青10kg，矿粉5kg，每粒径石30kg 如需生产配合比，需提供不加矿粉，不加沥青，切除尘的每级热料，报告出具时间在提供热料后的15个工作日 | 马歇尔、油石比、取芯桩号必须一致 |
|  | 马歇尔稳定度 | 施工当天 | 每台班做一次 | 20kg |  |
|  | 油石比矿料筛分 | 施工当天 | 每台班做一次 | 20kg | 沥青砼检测必须提 供施工图纸前面的 文字说明部分 |
|  | 取芯压实度 | 碾压完成第2天 | 每层每1000平方1个点 | 现场检测 |  |
|  | 取芯 | 碾压完成第2天/该层全部铺完 | 每车道20米1个点 | 现场检测 |  |
| 水泥土 | 配合比 | 施工前20天 | 根据地勘报告每个土层做一组 | 根据地勘报告每种土层送样50kg | 提供图纸说明部分和地勘土层土质报告 |
|  | 无侧限抗压强度 | 施工当天 | 根据现场施工情况定，一般在土质未发生变化且机器未停机情况，每台班做一组 | 70.7*70.7*70.7的砂浆试模成型试块，一组6块 | / |

二、建筑节能检验

| 项目 | 参数 | 检测时间 | 代表批量 | 送样数量（单位mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻化微珠 | 导热/干密度/抗压强度 | 施工前7天送检 | 50t为一批，不足一批也为一批计 | 300×300×30三块、 70.7×70.7×70.7六块 | 养护28d |
| 加气块 | 导热 | 施工前7天送检 | 10000块 | 300×300×30三块 | / |
| 聚苯板 | 导热/表观密度 | 施工前7天送检 | XPS 300m3为一批/EPS 2000m3为一批，不足一批也为一批计。 | 300×300×30三块、EPS体积为100×100×原厚 三块 XPS体积为100×100×原厚 五块 | 自生产日起在自然条件下放置：XPS导热90d，其它物理实验45d；EPS 28d |
| 胶粉聚苯颗粒 | 导热/干密度/抗压强度 | 施工前7天送检 | 同种产品，同一级别，同一规格产品30t为一批，不足一批也为一批计。 | 300×300×30三块、 100×100×100六块 | 养护28d |
| 无机轻集料 保温砂浆 | 导热/干密度/抗压强度 | 施工前7天送检 | 当单位工程面积在5000m2以下时，各抽查不应少于1次；5000m2-10000m2不应少于2次；10000m2-20000m2不应少于3次；20000m2以上不应少于6次。 | 300×300×30三块、 70.7×70.7×70.7六块 | 养护28d |
| 泡沫混凝土 | 导热/干密度/抗压强度 | 施工前7天送检 | 100m3为一批，不足一批也为一批计 | 300×300×30三块、 100×100×100三块 | 标准养护28d |
| 泡沫玻璃 | 导热/密度/抗压强度 | 施工前7天送检 | 以同一原料、配方、同一生产工艺稳定连续生产的同一品种产品为一批。每批数量200m3为限，同一批被检产品的生产时限不应超过7d。 | 300×300×30三块、 200×200×原厚度且最小厚度为50 九块。 | / |
| 膨胀珍珠岩 | 导热 | 施工前7天送检 | 以同一原料、同一生产工艺，同一品种，稳定连续生产的产品为一个检验批。以100m3为一个检验批，不足一批也计一个检验批。 | 300×300×30三块 | 养护28d |
| 岩棉、矿渣棉 | 导热 | 施工前7天送检 | 以同一原料，同一生产工艺，同一品种，稳定连续生产的产品为一个检验批。同一批被检产品的生产时限不得超过一周。 | 300×300×30三块 | / |
| 注：保温材料（检查数量）同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次 |  |  |  |  |  |

二、建筑节能检验

| 项目 | 参数 | 检测时间 | 代表批量 | 送样数量（单位mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 界面砂浆 | 拉伸粘接强度 | 施工前45天送检 | 粉状材料：以同一级别、同一规格产品30t为一批，不足一批以一批计。 | 从每批任取10袋，从每袋中分别取试样不少于500g。（即5kg） | / |
| 抗裂砂浆 |  |  |  |  |  |
| 胶粘剂 |  | 施工前45天送检 | 液态材料：以同种产品、同一级别、同一规格产品10t为一批，不足一批以一批计。 | 2kg | / |
| 抗冲击强度 | 现场 | 在保护层施工完成28d后进行 | / | 1200×600数量2个 | / |
|  | 实验室 | 施工前28天送检 | / | 1200×600数量2个 | / |
| 耐碱网格布 | 单位面积质量 | 施工前7天送检 | 同一品种、同一规格、同一生产工艺，稳定连续生产的一定数量的单位产品为一个检验批。 | 2m2 | / |
|  | 断裂强力 | 施工前7天送检 |  | 2m2 | / |
|  | 断裂伸长率 |  |  |  |  |
|  | 耐碱强力保留率 | 施工前42天送检 |  | 2m2 | / |
|  | 耐碱断裂强力 |  |  |  |  |
| 建筑外门窗 | 传热/气密性/水密性/抗风压 | 施工前7天送检 | 同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100樘为一个检验批，不足100樘也为一个检验批。 | 一个检验批为三性三樘、传热1樘,标准尺寸为1500×1500 | / |
| 玻璃制品 | 中空玻璃露点 | 施工前7天送检 | 采用相同材料、在同一工艺条件下生产的中空玻璃500块为一批。 | 一个检验批510×360十五块 | 需写明玻璃品种及玻璃层构造 例：白玻、5+6A+5 |
| 注：保温材料（检查数量）同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次 |  |  |  |  |  |

二、建筑节能检验

| 项目 | 参数 | 检测时间 | 代表批量/现场抽检数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 饰面砖 | 粘接强度 | 施工完成28天，试件粘贴三天后检验 | 每1000m2同类墙体饰面砖为一个检验批，不足1000m2应按1000m2计，每相邻的三个楼层应至少取一组试样。 | 现场需准备电源，平面图及相应的配合人员 |
| 外墙节能钻芯 | 保温层厚度 | 施工完成7天后检验 | 一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样。 | 现场需准备电源，节能设计说明图和平面图及相应的配合人员。 |
| 锚栓 | 抗拉承载力 | 施工完成后检验 | 一个单位工程10个锚栓 | 现场需准备电源，平面图及相应的配合人员 |

三、主体结构检验

| 项目 | 参数 | 检测时间 | 代表批量/现场抽检数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 | 混凝土强度 | 混凝土浇灌成型28d后 | 同一混凝土强度等级的柱、墙、梁，回弹构件抽取最小数量应符合下表 构件总数量; 最小抽样数量. 20以下; 全数. 20～150; 20. 151～280; 26. 281～500; 40. 501～1200; 64. 1201～3200; 100. | 在检测前需现场准备好架梯、图纸、两名施工技术人员及监理到场见证。 |
|  | 楼板厚度 |  | 应按有代表性的自然间抽取1%，且不应少于3间 |  |  |
|  | 钢筋保护层厚度 |  | ⑴对非悬挑梁板类构件，应各抽取构件数量的2％且不少于5个构件进行检验。 ⑵当有悬挑构件时，应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验；当悬挑梁数量少于10个时，应全数检验。 ⑶对悬挑板，应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验，当悬挑板数量少于20个时，应全数检验。 |  |  |
| 砌体拉结筋 | 植筋抗拔 | 植完筋3d后 | 检验批抽检锚固钢筋样本最小容量 检验批的容量（根）; 样本最小容量（根）; 检验批的容量（根）; 样本最小容量（根）. ≤90; 5; 281～500; 20. 91～150; 8; 501～1200; 32. 151～280; 13; 1201～3200; 50. | / |  |

三、主体结构检验

| 项目 | 参数 | 检测时间 | 代表批量/现场抽检数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土结构后锚固件抗拔 | 锚栓抗拔 植筋抗拔 | 胶粘的锚固件，其检验宜在锚固胶达到其产品说明书标示的固化时间的当天进行。若因故需推迟抽样与检验日期，除应征得监理单位同意外，推迟不应超过3d。 | - 现场破坏性检验宜选择锚固区以外的同条件位置，应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验。锚固件为植筋且数量不超过100件时，可取3件进行检验。 2.锚栓锚固质量的非破损检验 ①对重要结构构件及生命线工程的非结构构件，按规范附录表C.2.3规定的抽样数量对该检验批的锚栓进行检验； ②对一般结构构件，应取重要结构构件抽样量的50%且不少于5件进行检验； ③对非生命线工程的非结构构件，应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验。 3.植筋锚固质量的非破损检验 ①对重要结构构件及生命线工程的非结构构件，应取每一检验批植筋总数的3%且不少于5件进行检验； ②对一般结构构件，应取每一检验批植筋总数的1%且不少于3件进行检验； ③对非生命线工程的非结构构件，应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于3件进行检验。 | 锚栓抗拔检测前需施工方提供出锚栓的设计荷载检验值，如果没有设计荷载检验值，则提供锚栓的屈服强度标准值。 |
| 主体变形 | 沉降观测 | 见批量 | 1.普通建筑可在基础完工后或地下室砌完后开始测量，大型、高层建筑可在基础垫层或基础底部完成后开始观测； 2.观测次数与间隔时间应视地基与加荷情况而定。民用高层建筑可每加高2~3层观测一次，工业建筑可按回填基坑、安装柱子和屋架、砌筑墙体、设备安装等不同施工阶段分别进去观测。若建筑施工均匀增高，应至少在增加荷载的25%、50%、75%和100%时各测一次； 3.施工工程中若暂停工，在停工时及重新开工时应各观测一次。停工期间可每隔2~3个月观测一次，只到稳定为止。 | 根据现场的情况定点，检测前委托方应提供图纸并协助布置点位，及基准点（3个）、地基基础的设计范围。 |

四、设备安装检验

| 项目 | 参数 | 检测时间 | 代表批量 | 现场抽检数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备安装 | 接地电阻 | 施工完成以后 | 每单位工程为一批 | 随机检测4-6个点 | / |
|  | 电气绝缘 | 电线铺设施工完成以后 |  | 随机检测2个点 | 通电之前 |
|  | 管道强度、 严密性 | 管道施工完成以后 |  | 随机检测1个点 | 管道两端接上阀门 |

五、环境检测检验

| 项目 | 参数 | 检测时间 | 代表批量 | 现场抽检数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内环境 污染物 | 室内空气中氡含量 | 民用建筑工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少7天后、工程交付使用前进行。 | 民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的自然间室内环境污染物浓度，抽检数量不得少于5％，并不得少于3间；自然间总数少于3间时，应全数检测。 | <50㎡1个点 ≥50、<100㎡2个点 ≥100、<500㎡不少于3个点 ≥500、<1000㎡不少于5个点 ≥1000、<3000㎡不少于6个点 ≥3000㎡每1000㎡不少于3个点 | 民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时，对采用集中空调的民用建筑工程，应在空调正常运转的条件下进行；对采用自然通风民用建筑工程，应对房间的外门窗关闭24h后进行。 |
|  | 室内空气中 甲醛含量 | 民用建筑工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少7天后、工程交付使用前进行。 |  |  | 民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机物（TVOC）浓度检测时，对采用集中空调的民用建筑工程，应在空调正常运转的条件下进行；对采用自然通风的民用建筑工程，应对外门窗关闭1h后进行。 |
|  | 室内空气中 苯含量 |  |  |  |  |
|  | 室内空气中 氨含量 |  |  |  |  |
|  | 室内空气中TVOC的测定 |  |  |  |  |
| 注：民用建筑工程室内环境中氡浓度，游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机物（TVOC）浓度检测时 ，应对房间的外门窗关闭24h后，再进行检测。 |  |  |  |  |  |

六、钢结构检验

| 项目 | 参数 | 检测时间 | 代表批量/现场抽检数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢结构 | 超声波探伤 | 焊接完成后，焊缝2边应整理平整无其它外部杂质（检测前不要涂漆膜） | 1级焊缝100%检 2级焊缝20%检 注：探伤比例的计算方法应按以下原则确定：（1）对工厂制作焊缝，应按每条焊缝计算百分比，且探伤长度应不小于200mm，当焊缝长度不足200mm时，应对整条焊缝进行探伤； （2）对现场安装焊缝，应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比，探伤长度应不小于200mm，并不少于1条焊缝。 | 检测前委托方应提供： 1.坡口形式和尺寸 - 验收等级 图纸应在检测前提供 |
|  | 垂直度 | 二次灌浆前 | 整体垂直度：对主要立面全部检查。对每个所检查的立面，除俩列角柱外，尚应至少选取一列中间柱。 垂直度应按10%且不少于3根 | 现场检测时应提供所检测对象长度。 |
|  | 平面弯曲 | 二次灌浆前 | 整体平面弯曲：对主要立面全部检查。对每个所检查的立面，除俩列角柱外，尚应至少选取一列中间柱。 杆件的弯曲：按同类构件数抽查10%，且不应少于3件。 | 现场检测时应提供所检测对象的长度。 |
|  | 挠度 | 二次灌浆前 | 钢网架挠度总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值。跨度24m及以下钢网架结构测量下弦中央一点，24m以上钢网架结构下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点。 钢架斜梁挠度按设计要求。 | 网架平装完成后因提供一个基准点及标高供测量，并记好基准点为屋面工程完成后检测有一个比较。 |
|  | 涂漆膜厚度 | 漆膜涂装完成后（漆膜平整） | 按构件的百分之10%，且不小于3件 | 提供设计要求厚度值 |

六、钢结构检验

| 项目 | 参数 | 检测时间 | 代表批量 | 送样数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢结构 | 高强螺栓扭矩系数 | 高强螺栓进场后，应按规定进行有关性能的复验，合格后方准使用 | 小于等于3000套为一个批 | 1组（8套） | 提供螺栓的型号规格，厂家 |
|  | 抗滑移系数 | 进场安装前1个星期 | 每2000吨为一批；不足2000t者视为一批进行检验；同一检验批中，选用两种及两种以上表面处理工艺时，每种表面处理工艺均需进行检验。 | 1组（3套） | 提供设计要求的系数及钢材的材质厂家，螺栓的型号规格 |

七、地基基础检验

| 项目 | 参数 | 检测时间 | 代表批量/现场抽检数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地基土承载力 | 深层平板静载荷试验 | 休止时间砂土7天，粉土10天，非饱和粘性土15天，饱和粘性土25天 | 每单位工程试验数量为每500㎡不少于1个点，且总点数不少于3个点。（应结合地质情况，现场条件，设计要求，适当的增加试验总数） | 1.需要6m×6m的场地平整并硬化。 2.试坑的岩土应避免扰动，应保证式样土层的原始结构和天然湿度。并在承压板下铺设不超过20mm的砂垫层找平。 3.现场须保证满足使用的电源。 4.试桩周边无障碍物，上空无高压电线、电缆，地下无各种有效市政管线。 5.提供一间工作房作为实验办公及设备堆放。 6.准备好照明工作。 |
|  | 浅层平板静载荷试验 |  |  |  |
| 岩基承载力 | 岩基静载荷试验 | / | 每单位工程试验数量为每500㎡不少于1个点，且总点数不少于3个点。（应结合地质情况，现场条件，设计要求，适当的增加试验总数） | 1.需要6m×6m的场地平整并硬化。 2.试坑的岩土应避免扰动，应保证式样土层的原始结构和天然湿度。并在承压板下铺设不超过20mm的砂垫层找平。 3.现场须保证满足使用的电源。 4.试桩周边无障碍物，上空无高压电线、电缆，地下无各种有效市政管线。 5.提供一间工作房作为实验办公及设备堆放。 6.准备好照明工作。 |
| 复合地基承载力 | 复合地基静载荷试验 | 休止时间砂土7天，粉土10天，非饱和粘性土15天，饱和粘性土25天. | 同一类型的桩，检验数量不少于总桩数的0.5 %且不少于3个点。 | 1.需要6m×6m的场地平整并硬化。 2.试坑的岩土应避免扰动，应保证式样土层的原始结构和天然湿度。并在承压板下铺设不超过20mm的砂垫层找平。 3.现场须保证满足使用的电源。 4.试桩周边无障碍物，上空无高压电线、电缆，地下无各种有效市政管线。 5.提供一间工作房作为实验办公及设备堆放。 6.准备好照明工作。 |

七、地基基础检验

| 项目 | 参数 | 检测时间 | 代表批量/现场抽检数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 复合地基单桩承载力 | 竖向增强体承载力试验 | 成桩后28天. | 同一类型的桩，验收检验数量不少于总桩数的0.5 %且不少于3根。（应结合地质情况，现场条件，设计要求，适当的增加试验总数） | 1.需要6m×6m的场地平整并硬化。 2.实验前应采取措施，防止试验场地地基含水量变化或地基土扰动。桩顶为设计标高并和试坑等高，承压板中心与桩的中心保持一致，并与荷载作用点保持一致。承压板下宜铺设粗砂或中砂垫层，垫层厚度取50~100mm。 3.现场须保证满足使用的电源及照明电源。并提供一间工作房作为实验办公及设备堆放。 4.试桩周边无障碍物，上空无高压电线、电缆，地下无各种有效市政管线。 |
| 复合地基桩身完整性 | 低应变反射波法 | 成桩后28天. | 采用低应变方法。单位工程检测数量不应少于总桩数的10%且不应少于10根。 | 1.凿去桩顶浮浆或松散、破损部分，露出坚硬的混凝土表面。 2.桩顶表面应平整干净无积水。 3.桩头不得与混凝土承台或垫层相连，而将其与桩侧断开。 |
| 单桩竖向抗压承载力 | 单桩竖向抗压静载荷试验 | 从成桩到开始试验的时间间隔，沙土中不应少于7天，粘性土中不应少于15天，饱和软黏土中不应少于25天。混凝土桩尚应保证桩身混凝土达到设计或实验要求的强度。 | 同一类型的桩，检测数量不少于总桩数的1%且不应少于3根。总桩数少于50根时不应少于2根。（同一场地多栋建筑物岩土工程情况相同，当桩型、桩径、桩长及施工工艺相同时，可由设计单位决定检测数量，每栋建筑不应少于一根，且每一施工单位所施工的桩检测数量不应少于3根） | 1.需要12m×12m的场地平整并硬化。 2.桩帽顶面应水平，平整，桩帽中轴线与原桩身上部中轴线严格对中。 3.桩帽主筋应全部直通至桩帽混凝土保护层下。桩帽混凝土强度等级宜比桩身混凝土提高1~2等级，且不低于C30。 4.现场须保证满足使用的电源。 5.试桩周边无障碍物，上空无高压电线、电缆。 6.提供一间工作房作为实验办公及设备堆放。 7.准备好照明工作。 |

七、地基基础检验

| 项目 | 参数 | 检测时间 | 代表批量/现场抽检数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩身完整性 | 低应变反射波法 | 受检桩混凝土强度不应低于设计强度的70%，且不低于15MPa。 | 每根柱下承台抽检的桩数不应少于1根，且单桩，二桩承台下的桩应全数抽检。（当用低应变怀疑多个缺陷或判断有问题时，宜采用钻芯法或声波透射法进一步进行验证） | 1.凿去桩顶浮浆或松散、破损部分，露出坚硬的混凝土表面。 2.桩顶表面应平整干净无积水。 3.桩头不得与混凝土承台或垫层相连，而将其与桩侧断开。 4.声测管的预埋，应严格按照相关规范执行。 5.现场必须保持具有有效电源的设备。 6.必须有足够的水源。 7.提供一间工作房作为实验办公及设备堆放。 8.准备好照明工作。 |
|  | 超声波透射法 |  | 除进行低应变反射波法之外，尚宜采用声波透射法检测桩身质量并综合判断其完整性。检测数量不宜少于总桩数的10 %。 |  |
|  | 钻芯法 | 受检桩的混凝土龄期应达到28d，或受检桩同条件养护强度应达到设计强度要求。 | 除进行低应变反射波法之外，尚宜采用钻芯法检测桩身质量并综合判断其完整性。检测数量不宜少于总桩数的1%且不少于3根。（水泥土钻芯法检测数量不宜少于总桩数的0.5%且不少于3根） |  |
| 单桩竖向抗拔承载力 | 单桩竖向抗拔静载荷试验 | 从成桩到开始试验的时间间隔，沙土中不应少于7天，粘性土中不应少于15天，饱和软黏土中不应少于25天。混凝土桩尚应保证桩身混凝土达到设计或实验要求的强度。 | 同一类型的桩，检测数量不少于总桩数的1%且不应少于3根。总桩数少于50根时不应少于2根。（同一场地多栋建筑物岩土工程情况相同，当桩型、桩径、桩长及施工工艺相同时，可由设计单位决定检测数量，每栋建筑不应少于一根，且每一施工单位所施工的桩检测数量不应少于3根） | 1.混凝土桩桩头处理应先早掉桩顶部的松散破碎层和低强度混凝土，露出主筋，冲洗干净桩头后再浇筑桩帽。 2.桩帽顶面应水平，平整，桩帽中轴线与原桩身上部中轴线严格对中。 3.桩帽主筋应全部直通至桩帽混凝土保护层下。桩帽混凝土强度等级宜比桩身混凝土提高1~2等级，且不低于C30。 4.现场须保证满足使用的电源。 5.试桩周边无障碍物，上空无高压电线、电缆。 6.提供一间工作房作为实验办公及设备堆放。 7.准备好照明工作。 |

七、地基基础检验

| 项目 | 参数 | 检测时间 | 代表批量/现场抽检数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩身混凝土强度 | 钻芯法 | 受检桩的混凝土龄期应达到28d，或受检桩同条件养护强度应达到设计强度要求。 | 同一类型的桩，检验数量不少于总桩数的1%且不少于3根 | 1.现场必须保持具有有效电源的设备。 2.必须有足够的水源。 3.提供一间工作房作为实验办公及设备堆放。 4.准备好照明工作。 |
| 岩石锚杆承载力 | 岩石锚杆抗拔承载力试验 | 锚固体灌浆强度达到设计强度的90%后，可进行锚杆试验。 | 同一类型锚杆，抽检数量不宜少于锚杆总数的5 %且不宜少于6根(当锚杆验收时发现不满足设计要求的点，应加倍抽检，并进行综合分析。) | - 在试桩周围平整地面15平方米。 - 提供一间工作房作为实验办公及设备堆放。 - 准备好焊接及照明工作。 |
| 土层锚杆承载力 | 土层锚杆抗拔承载力试验 | 锚固体灌浆强度达到设计强度的90%后，可进行锚杆试验。 | 同一类型的锚杆，抽检数量不宜少于锚杆总数的5 %且不宜少于6根(当锚杆验收时发现不满足设计要求的点，应加倍抽检，并进行综合分析。) | 1.在试桩周围平整地面15平方米。 2.提供一间工作房作为实验办公及设备堆放。 3.准备好焊接及照明工作。 |

| 项目 | 监测前准备 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 基坑监测 | 1、基坑开挖前一个星期通知检测单位核查基坑图纸的监测项目，制定监测方案。 2、开始打支护桩前一个星期，应联系好检测单位通过图纸看是否有支护桩侧向位移监测，如有应跟当时打支护桩钢筋笼一起埋入地下。 3、在挂梁倒混凝土前3天通知检测单位，埋入应力计，和支护桩竖向、沉降位移点。 4、监测项目的监测频率应综合考虑基坑类别、基坑及地下工程的不同施工阶段以及周边环境、自然条件的变化和当地经验而确定。当监测值相对稳定时，可适当降低监测频率。 | 基坑设计 安全等级; 施工进程; 监测频率. ≤5m 5～10m 10-15m >15m. 一级; 开挖深度h; ≤H/3; 1次/（2～3）d. H/3～2H/3; 1次/（1～2）d 1次/1d. 2H/3～H; （1～2）次/1d 2次/1d. 底板浇筑后时间（d）; ≤7; 1次/1d 1次/1d 2次/1d 2次/1d. 7～14; 1次/3d 1次/2d 1次/1d 1次/1d. 14～28; 1次/5d 1次/3d 1次/2d 1次/1d. >28; 1次/7d 1次/5d 1次/3d 1次/3d. 二级; 开挖深度h; ≤H/3; 1次/3d 1次/2d. H/3～2H/3; 1次/2d. 2H/3～H; 1次/1d. 底板浇筑后时间（d）; ≤7; 1次/2d 1次/2d. 7～14; 1次/3d 1次/3d. 14～28; 1次/7d 1次/5d. >28; 1次/10d 1次/10d. 注：1 h---基坑开挖深度；H---基坑设计深度。 2 支撑结构开始拆除到拆除完成后3d内监测频率加密为1次/d。 3 基坑工程施工至开挖前的监测频率视具体情况确定。 4 当基坑设计安全等级为三级时，监测频率可视具体情况适当降低。 5 宜测、可测项目的仪器监测频率可视具体情况适当降低。 |